Supplementary Material

Table S1 – Resume of measured variables for the different operation conditions tested.

Average ± standard deviation values are reported (n.d. = not detected).

| Parameter | Tested conditions (days considered for calculations) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABB (90-118) | ABA (119-128) | AAB (133-149) | AAA (150-156) | BAB (175-400) |
| LIQUID PHASE ANALYSIS |  |  |  |  |  |
| pH IN (-) | 7,6 ± 0,2 | 7,6 ± 0,1 | 7,7 ± 0,2 | 7,7 ± 0,1 | 7,8 ± 0,5 |
| K IN (mS cm-1) | 9,4 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 | 11,0 ± 0,9 | 10,1 ± 0,1 | 10,4 ± 0,6 |
| COD IN (mg-O2 L-1) | 1325 ± 93 | 1472 ± 44 | 1399 ± 151 | 1460 ± 28 | 1553 ± 201 |
| TC IN (mg-C L-1) | 502 ± 85 | - | 664 ± 229 | - | 1013 ± 306 |
| IC IN (mg-C L-1) | 176 ± 43 | - | 171 ± 17 | - | 509 ± 241 |
| SO42- IN (mg L-1) | 3476 ±568 | 2839 ± 135 | 4123 ± 863 | 3109 ± 406 | 1574 ± 512 |
| pH OUT (-) | 8,4 ± 0,2 | 8,4 ± 0,2 | 8,6 ± 0,2 | 8,0 ± 0,3 | 8,5 ± 0,3 |
| K OUT (mS cm-1) | 9,7 ± 0,6 | 9,7 ± 0,4 | 11,6 ± 1,4 | 10,6 ± 0,1 | 10,4 ± 0,5 |
| COD OUT (mg-O2 L-1) | 369 ± 108 | 685 ± 151 | 498 ± 85 | 556 ± 30 | 152 ± 69 |
| TC OUT (mg-C L-1) | - | - | - | - | 594 ± 224 |
| IC OUT (mg-C L-1) | - | - | - | - | 542 ± 208 |
| SO42- OUT (mg L-1) | - | - | 3530 ± 75 | - | 1765 ± 697 |
| ELECTRICAL VARIABLES |  |  |  |  |  |
| Voltage (V) | 0,7 | OCV | 0,7 | OCV | 0,7 |
| Current density (A m-2) | 0,56 ± 0,04 | - | 0,31 ± 0,02 | - | 0,32 ± 0,04 |
| E AN (V vs Ag/AgCl) | -0,351 ± 0,010 | - | -0,384 ± 0,001 | - | -0,366 ± 0,016 |
| E CAT (V vs Ag/AgCl) | -1,051 ± 0,010 | - | -1,084 ± 0,001 | - | -1,065 ± 0,016 |
| GAS PHASE ANALYSIS |  |  |  |  |  |
| CH4 prod. rate (L m-3d-1) | 105 ± 11 | 103 ± 15 | 81 ± 9 | 76 ± 8 | 147 ± 33 |
| CH4 prod. EMG (L m-3d-1) | 38,0 | - | 20,6 | - | 21,1 |
| O2 (% v/v) | 0,03 ± 0,12 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,8 ± 1,0 |
| N2 (% v/v) | 9,3 ± 5,5 | 11,6 ± 6,7 | 8,0 ± 4,6 | 6,6 ± 0,6 | 9,4 ± 5,7 |
| CH4 (% v/v) | 87,9 ± 2,2 | 86,3 ± 1,8 | 91,1 ± 2,0 | 90,1 ± 1,4 | 84,4 ± 6,8 |
| CO2 (% v/v) | 0,5 ± 0,7 | 1,2 ± 1,1 | 0,04 ± 0,08 | 2,4 ± 1,1 | 1,8 ± 1,5 |
| H2 (‰ v/v) | 0,01 ± 0,01 | 0,003 ± 0,003 | 0,004 ± 0,004 | n.d. | 0,022 ± 0,11 |
| H2S (‰ v/v) | - | - | - | - | 0,40 ± 0,20 |
| EFFICIENCY PARAMETERS |  |  |  |  |  |
| η COD (%) | 72 ± 7 | 60 ± 2 | 64 ± 5 | 62 ± 1 | 91 ± 5 |
| CE AN (%) | 29 ± 4 | - | 16 ± 2 | - | 14 ± 4 |
| CE CAT (%) | 286 ± 40 | - | 399 ± 49 | - | 694 ± 226 |
| Energy input (kWh m-3 CH4) | 2,2 ± 0,3 | - | 1,6 ± 0,2 | - | 1,0 ± 0,3 |
| η CONV (%) | 30 | - | 18 | - | 7 |